## Slide 1: Процессы ударной ионизации электронами и дырками в Ga2O3 в сильных электрических полях
Студент группы МЭН-19-2-2: Васильев А.А.
Научный руководитель: к.т.н., проф. Поляков А.Я.

## Slide 2
Анизотропия процесса ударной ионизации в следствии переходов с высших энергетических уровней вблизи Г долины.

## Slide 3
Увеличение сигнала фотоемкости для фотонов энергии 2,3 эВ и выше сигнализирует о наличии глубоких центров в нижней половине ЗЗ

## Slide 4
Для таких полей, где :
Зная полевую зависимость фактора умножения , а следовательно, и можно вычислить полевую зависимость фактора ионизации:
Далее на графике в осях получаем параметры и для уравнения.

## Slide 5
где – ширина обедненной области,
- толщина металла,
- диффузионная длина.
где
.

## Slide 6
Рассчитанная эффективность собирания отличается от измеренной. В ОПЗ ожидаемый сигнал значительно ниже, что указывает на рекомбинацию и захват носителей.

## Slide 7: Выводы
Существует анизотропия ударной ионизации в b-Ga2O3, обусловленной ионизацией с высших уровней в зоне проводимости. Данный факт важен для понимания процессов транспорта в высоких полях и работы устройств, работающих на принципах умножения носителей.
Так же существют сложности в измерении коэффициентов ударной ионизации, их вызывают глубокие акцепторы, связываемые с вакансиями Ga в материале. Участие этих центров в процессах ионизации может повлиять на работу лавинных фотодиодов на основе Ga2O3. Рост материала в условиях обогащения O2 может увеличить концентрацию глубоких акцепторов и тем самым повысить чувствительность устройства